## Slide 1
Vývoj kompozitních katalyticky aktivních filtračních materiálů pro čištění spalin
Michal Komárek, Jakub Hrůza, Jiří Maryška
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technická univerzita v Liberci, Česká republika.
e-mail: michal.komarek@tul.cz, jakub.hruza@tul.cz

## Slide 2
Obsah:
Čistění odpadních spalin–stručný úvod.
Vývoj nových filtračně katalytických materiálů.
Vývoj měřících zařízení pro hodnocení katalytické aktivity.
Výsledky měření.
Shrnutí.
Obsah

## Slide 3
Chart: Množství NOx produkovaných tepelnými zdroji (t/rok)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Velké zdroje (elektrárny, spalovny…) | 161879.9 | 143526.8 | 135026.2 | 139136.6 | 145836.8 | 143623.5 | 143145.3 | 143542.4 | 139185.2 | 139543.9 | 142133.9
střední zdroje (cementárny, teplárny…) | 8018.8 | 6885.4 | 5872 | 4949 | 4948.6 | 4754.2 | 4492.7 | 4382.4 | 4053.8 | 3737.2 | 3667.6
Malé zdroje (domácnosti, školy…) | 17370.1 | 13810.8 | 14868.1 | 9601.1 | 9746.2 | 10770.2 | 10681.4 | 10287.5 | 11006.4 | 10061 | 9647
Doprava | 139162.9 | 141331.8 | 128860.8 | 131960.3 | 130518.2 | 136761.3 | 128114.84 | 127743.6

## Slide 4
Chart: Množství CO produkovaných tepelnými zdroji (t/rok)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Velké zdroje (elektrárny, spalovny…) | 256475.4 | 207904.6 | 159923.2 | 150143.8 | 151068.3 | 150937.5 | 160664.9 | 168388.9 | 149997.2 | 157488.9 | 185831.9
střední zdroje (cementárny, teplárny…) | 31546.4 | 21739.1 | 16008.9 | 12380.5 | 11088.6 | 9503.4 | 9010.3 | 6672.5 | 6114.5 | 4801.5 | 4506.8
Malé zdroje (domácnosti, školy…) | 241100 | 168286.4 | 177070.7 | 78090.9 | 78317.5 | 85711.1 | 87026.3 | 81816.4 | 85098.1 | 76540 | 73086.3
Doprava | 298747.8 | 298185 | 270535.2 | 272146.4 | 252337.9 | 249999.4 | 244650 | 244894

## Slide 5
Proč filtrace a nanovlákna?
Jemná vlákna mají obrovský povrch (10 – 40 m2/g), na který se mohou částice zachytit
Na povrchu nanovláken mohou být umístěny katalyzátory
„Otvory“ (póry) mezi vlákny jsou malé

## Slide 6
Příklad 1: Odstranění dioxinů
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny and dibenzofurany
2,3,7,8 Tetrachloro-Dibenzo-p-Dioxin
C12HnO2Cl8-n + (9+0,5n)O2→ 12 CO2 + (n-4) H2O + (8-n) HCl
2,3,7,8 Tetrachloro-Dibenzofuran
PCDD/F EU limit: 0,1 ng/m3
v Liberci: 0,033 ng/m3

## Slide 7
Vývoj filtračních katalytických materiálů
Příprava kompozitního textilního filtračního materiálu s inkorporovanými nanočásticemi katalyzátorů
  Filtrace pevných částic z odpadních spalin
  Katalýza oxidačního/radikálového rozkladu komplexních (aromatických) uhlovodíků
  Katalýza redukce NOx
Důležité vlastnosti filtračního materiálu
  Teplotní/mechanická/chemická stabilita
  Nízký tlakový spád
  Katalytická aktivita
PTFE membrána
PTFE vpichovaná vrstva
PI nanovlákenná vrstva s imobilizovanými katalyzátorů
PTFE vpichovaná vrstva

## Slide 8
Syntéza kyseliny poly (amid karboxyové)
Elektrostatické zvlákňování PI nanovláken
Imidizace
Imobilizace katalyzátorů
Testování filtrační a katalytické účinnosti
Postup přípravy filtračního materiálu
Vývoj filtračních katalytických materiálů

## Slide 9
Výroba polyimidových nanovláken
1. Syntéza kyseliny poly(amid karboxylové) (PAKK)
2. Elektrostatické zvlákňování
Metoda NANOSPIDER

## Slide 10
Imobilizace katalyzátorů na nanovlákenných vrstvách
TiO2 WO3
Vývoj filtračních katalytických materiálů
Katalyzátory na bázi oxidů
Katalyzátory na bázi vzácných kovů
Umístění do nebo na povrchu nanovlákenné komponenty

## Slide 11
Umístění katalyzátorů uvnitř nanovlákenné hmoty
Jednokrokový kontinuální proces.
Koncentrace katalyzátorů do 10 % hm.
Částice jsou uzavřené v polymerním materiálu.
Snížení aktivního povrchu.
Vývoj filtračních katalytických materiálů

## Slide 12
Umístění katalyzátorů na povrchu nanovláken
Vývoj filtračních katalytických materiálů
Dvoufázový diskontinuální proces.
Koncentrace katalyzátorů až 50 % hm.
Částice jsou exponované na povrchu nanovláken.
Částice jsou upevněny pouze adhezně.

## Slide 13
Sestavení kompozitního filtračního materiálu
- Mechanické pojení
Vývoj filtračních katalytických materiálů

## Slide 14
Testování teplotní stability PI nanovlákenné vrstvy
4 hodiny teplotní zátěže při 265 °C a 300 °C
Termogravimetrická analýza nanovlákenné vrstvy
PI nanovlákenné vrstvy vykazují dlouhodobou teplotní stabilitu do 265 °C.
Krátkodobá stabilita 300 °C.
Filtratrace/katalýza spalin probíhá při 230-250 °C.
Laboratorní testování v horkovzdušné peci
Termogravimetrická analýza
Dlouhodobé testování v proudu spalin
Detail rámečků se vzorky před vložením do kotle (vlevo), a po měsíci testování (vpravo)

## Slide 15
Parametr | Hodnota | Jednotka
Norma | VDI/DIN 3926, ASTM D6830-02, ISO11057 | 
Teplota | 20-250 | °C
Rychlost proudění | 1 | m3/hod
Zpětný puls | 0,6 | MPa
Velikost vzorku | 100 | cm2
Laboratorní metoda testování spalinových filtrů v reálných podmínkách horkých spalin podle normy VDI 3926.

## Slide 16
Měřící traťě pro laboratorní stanovení
1. Zásobní tlakové lahve modelových polutantů a nosného plynu
2. Teplotně regulovanýbox pro umístění testovaného katalyzátoru
3. Autosampler
4. Plynový chromatograf
Metodika hodnocení katalytické účinnosti
1. Ohřev proudícího plynu
2. Teplotně izolovaný box pro umístění testovaného filtru
3. Chladič
4. Podtlaková hadice
5. Vývěva
6. Peristaltické čerpadlo dávkující polutanty.
7. Vzorkovací čerpadlo.

## Slide 17
Izolovaná nerezová sonda do spalinovodu, sensory, ohřev plynu, PID regulátor.
Trať pro měření v průmyslových podmínkách
1. Spalinovod, 2. Sonda, 3. a, b. ventily,
4. Vedení, 5. Ohřev , 6. Spojka,
7. a - f. Hadice PTFE, 8. Předfiltr, 9. Rozbočovač
10. Průchodka, 11. a, b. Box pro uchycení filtru
Hodnocení katalytické účinnosti

## Slide 18
Umístění testovacích míst v reálných podmínkách spalovny

## Slide 19
Univerzální měrící aplikace (UMA), rozhraní.
UMA Software
Hodnocení katalytické účinnosti

## Slide 20
Filtrační účinnost nanovlákenných vrstev (TZL)

## Slide 21
Katalytická účinnost

## Slide 22
Hodnocení katalytické účinnosti
Parametr | Hodnota | Látka | Koncentrace | Látka | Koncentrace
Teplota | 180-230oC | Prach | 1-3 g/Nm3 | CO | 10-20 mg/Nm3
Vlhkost | 15% obj. | HCl | 200-900 mg/Nm3 | NH3 | 1-7 mg/Nm3
CO2 | 10% obj. | HF | 10-20 mg/Nm3 | NOx | 400 mg/Nm3
O2 | 6-12% obj. | SO2 | 600 mg/Nm3 | PCDD/F | 1-3 ng TE/Nm3
Orientační parametry a koncentrace kontaminantů ve spalinách na odběrném místě před filtrem Dediox.
Záznam měření D-203. Grafy shora dolů: průtok ve dvou větvích (A-bez filtru, B – s filtrem), tlakový spád na předfiltru a filtru, teplota ve spalinovodu a v prostoru před filtrem.

## Slide 23
Příklad 2: Odstranění NOx a CO
Byly vytipovány možné katalyticky účinné látky schopné rozkládat NOx, CO a PAU za běžných teplot.
Byl navržen a realizován způsob iniciace katalyzátorů za běžné teploty.
Na základě výsledků měření katalytické účinnosti filtrů iniciovaných UV zářením bylo optimalizováno chemické složení katalyticky aktivních látek a způsob jejich umístění do nanovlákenné vrstvy. Původně navržené katalyzátory s oxidem titaničitým byly nahrazeny specifickou směsí oxidů chromu a cínu.

## Slide 25
Děkuji za pozornost a případné dotazy.
Poděkování:
Práce byla realizována za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci projektu FR-TI1/457 „Výzkum a vývoj nanomateriálů pro filtraci – snížení emisí ze spalin a průmyslových plynů“ z resortního programu TIP.
Výzkum prezentovaný v tomto článku byl částečně podpořen projektem OP VaVpI Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CZ.1.05/2.1.00/01.0005 a projektem Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci CZ.1.07/2.3.00/30.0024.